# 目录

[打开Word后，右键此处 → 更新域，即可自动生成目录]

# 注塑机操作手册

# 第一章 设备概述

## 1.1 设备简介

HTF1200型卧式注塑机是本公司主力生产设备，采用伺服电机驱动和双缸注射系统，适用于热塑性塑料的精密成型加工。最大锁模力1200吨，注射量2000~8000克，可加工PP、ABS、PA、PC等常用工程塑料。

## 1.2 主要技术参数

| 螺杆直径 | 80/90/100 | mm |
| --- | --- | --- |
| 最大锁模力 | 1200 | 吨 |
| 注射压力 | 180 | MPa |
| 注射速率 | 450 | cm³/s |
| 螺杆转速 | 0-120 | rpm |
| 加热功率 | 45 | kW |
| 工作电压 | 380 | V/50Hz |

# 第二章 操作流程

## 2.1 开机前检查

1. 检查液压油位是否在油标中位以上。
2. 确认冷却水阀门已打开，水压在0.3-0.5MPa。
3. 检查安全门行程开关是否灵敏。
4. 确认料筒内无异物，料斗有料。
5. 检查各润滑点是否有足够的润滑油。

## 2.2 正常启动步骤

1. 合上主电源开关，控制面板亮起。
2. 启动液压泵电机，检查运转方向是否正确。
3. 设置料筒各段加热温度，等待升温至设定值（约30分钟）。
4. 温度达到后，手动低速对空注射，确认熔料均匀无气泡。
5. 安装模具，调整锁模力至工艺卡要求。
6. 手动模式下试模3-5次，确认无异常后切换至自动模式。

## 2.3 停机操作

1. 将料筒温度降至保温温度（150-180度）。
2. 关闭料斗下料口，排空料筒余料。
3. 模具合模但不加压，关闭液压泵。
4. 断开主电源，做好交接记录。

# 第三章 参数设置

## 3.1 温度参数

| 第一段（料斗侧） | 180-200 | ±5 |
| --- | --- | --- |
| 第二段 | 200-220 | ±5 |
| 第三段 | 220-240 | ±5 |
| 第四段 | 230-250 | ±5 |
| 喷嘴 | 240-260 | ±3 |

## 3.2 压力参数

| 注射压力 | 80-180 | 根据材料和模具调整 |
| --- | --- | --- |
| 保压压力 | 60-120 | 一般为注射压力的60%-80% |
| 背压 | 5-15 | 螺杆回退时料筒内压力 |
| 锁模压力 | 800-1200 | 根据模具面积计算 |

# 第四章 安全规范

## 4.1 个人防护要求

操作人员必须穿戴防烫手套、安全鞋和护目镜。禁止佩戴手套操作控制面板。

## 4.2 紧急停止程序

发生以下情况立即按下急停按钮（红色蘑菇头）：
1. 模具或机械部件出现异常响声或振动。
2. 料筒温度失控持续上升。
3. 液压管路爆裂或严重泄漏。
4. 人员或异物进入合模区域。
急停后需由班组长和维修人员共同确认故障排除后方可复位。

## 4.3 禁止操作清单

| 禁止屏蔽安全门开关 | 可能导致人员重伤或死亡 |
| --- | --- |
| 禁止在自动模式下手动操作 | PLC程序冲突可能导致设备损坏 |
| 禁止超过最大注射量生产 | 导致螺杆过载断裂 |
| 禁止在无冷却水情况下加热 | 导致料筒变形报废 |
| 禁止擅自修改PLC参数 | 导致生产工艺失控 |